Справочная информация

Для проведения успешных продаж аккумуляторов и профессиональной работы с потребителями необходимо хорошо представлять себе основные параметры аккумуляторов, рекомендуемые условия эксплуатации и их влияние на продолжительность срока службы.

Мы предлагаем вам в рамках нашей небольшой энциклопедии тот минимум знаний, который позволит вам грамотно дать ответы своим покупателям по следующим вопросам:

| Основные параметры аккумуляторов |  |
| --- | --- |
|  | электрохимическая система |
|  | конструкция |
|  | напряжение |
|  | номинальная емкость |
|  | внутреннее сопротивление |
|  | саморазряд |
|  | срок службы |
| Условия эксплуатации аккумуляторов |  |
| Градация аккумуляторов по качеству исполнения |  |
| Методы заряда аккумуляторов |  |
| Подготовка новых аккумуляторов к работе |  |
| Рекомендации по эксплуатации |  |
| Приложение: |  |
|  | Пример спецификации на литий-ионные элементы |
|  | Пример спецификации на никель-металлгидридные элементы |

Основные параметры и условия эксплуатации аккумуляторов

Аккумулятор характеризуется следующими основными параметрами: электрохимической системой, величиной напряжения, электрической емкостью, внутренним сопротивлением, током саморазряда и сроком службы. А его состояние с точки зрения пригодности для мобильных телефонов оценивается по совокупности значений трех его основных параметров: реальной емкости, внутреннего сопротивления и тока саморазряда. При недооценке или игнорировании какого-либо из этих параметров или преувеличении важности одного из них (как правило, емкости) можно оказаться в ситуации "у разбитого корыта".

По электрохимической системе в настоящее время для питания портативных устройств и сотовых телефонов наиболее широко распространены никель-металлгидридные (NiMH), литий-ионные (Li-ion) и литий-полимерные (Li-Polymer или Li-Pol) аккумуляторы. Последние называют также и литий-ионными полимерными (Li-ion polymer) аккумуляторами в силу сходности происходящих внутри них электрохимических процессов.

По конструкции аккумулятор для сотового телефона представляет собой пластмассовый корпус, в который помещены один или несколько элементов (см. Рис.1), соединенных последовательно, как правило со схемой управления.

Рис.1 Конструкция Li-ion элемента (не аккумулятора).

Непосредственно в элементах запасается электрическая энергия при заряде. От их качества зависит и качество аккумулятора. Мы используем в наших аккумуляторах элементы ведущих мировых производителей: Panasonic, Maxell, GS-Melcotec, Samsung, B&K. Схема управления обеспечивает управление процессом заряда и разряда, а в некоторых случаях дополнительно идентификацию аккумулятора. В NiMH аккумуляторах схема управления содержит минимум пассивных электрорадиоэлементов, в Li-ion и Li-polymer – она может содержать и микроконтроллер.

Напряжение аккумулятора определяется тем устройством, для питания которого он предназначен. Если требуемое значение напряжения не обеспечивается одним элементом, то аккумулятор собирается из нескольких элементов, соединенных последовательно. Так например, для питания сотовых телефонов используются аккумуляторы с номинальным значением напряжения 2.4 В (2 NiMH элемента по 1.2 В), 3.6 В (1 Li-ion элемент или 3 NiMH элемента по 1.2 В), 4.8 В (4 NiMH элемента по 1.2 В), 6.0 В (5 NiMH элементов по 1.2 В), 7.2 В ( 2 Li-ion элемента или 6 NiMH элементов по 1.2 В). В процессе работы напряжение на NiMH элементах изменяется примерно от 1 до 1.45 вольта, а на Li-ion и Li-polymer элементах от 3 до 4.2 вольта.

Номинальная емкость аккумулятора - это количество электрической энергии, которой аккумулятор теоретически должен обладать в заряженном состоянии. Количество энергии определяется при разряде аккумулятора постоянным током в течение измеряемого промежутка времени до момента достижения заданного порогового напряжения. Измеряется в ампер-часах (А*час) или миллиампер-часах (mA*час). Ее значение указывается на этикетке аккумулятора или зашифровано в обозначении его типа. Практически эта величина колеблется от 80 до 110% от номинального значения и зависит от большого числа факторов: от фирмы-изготовителя, условий и срока хранения, от технологии ввода в эксплуатацию, технологии обслуживания в процессе эксплуатации, используемых зарядных устройств, условий и срока эксплуатации и т.д. Теоретически аккумулятор номинальной емкостью 1000 мА*час, например, может отдавать ток 1000mA в течение одного часа, 100 мА в течение 10 часов, или 10mA в течение 100 часов. Практически же, при высоких значениях тока разряда номинальная емкость никогда не достигается, а при низких токах - превышается. Это справедливо как для аккумуляторов на основе никеля, так и на основе лития. Для примера на Рис. 2 приведены типовые характеристики разряда Li-ion и Li-polymer элементов при различных токах разряда.

Рис. 2 приведены типовые характеристики разряда Li-ion и Li-polymer элементов

Номинальное значение емкости аккумулятора часто обозначается буквой “C”, поэтому здесь и далее часто встречаются ссылки, подобные следующим: С, 1/2 C или 0,5C. Когда говорят о разряде аккумулятора, равном 0,5C, это означает разряд током, величина которого равна половине величины номинальной емкости аккумулятора. Так, например, для аккумулятора емкостью 1000 мАчас это будет разряд током 1000/2 = 500mA.

Подобно вышесказанному о разряде аккумуляторов, при заряде значение 0,5C означает заряд током, численно равным половине заявленной емкости аккумулятора.

Внутреннее сопротивление аккумулятора, измеряемое в миллиОмах (мОм, mOm), - это хранитель аккумулятора и в значительной степени определяет длительность его работы при больших токах нагрузки. При более низком внутреннем сопротивлении, аккумулятор может отдать в нагрузку больший пиковый ток (режим «передачи» в сотовых телефонах), а значит и большую пиковую мощность. В то время как высокое значение сопротивления делает аккумулятор «мягким» и приводит к резкому уменьшению напряжения при резком увеличении тока нагрузки. Такой коллапс напряжения характеризует ?слабость? внешне хорошего аккумулятора, потому что запасенная энергия не может быть полностью выдана в нагрузку (вспомните закон Ома).

Внутреннее сопротивление аккумулятора зависит от емкости элемента и числа элементов в аккумуляторе, соединенных последовательно.

Примерные значения внутреннего сопротивления для аккумуляторов различных электрохимических систем для сотовых телефонов при напряжении аккумулятора 3.6 В приведены в таблице:

В приведены в таблице:

| Тип аккумулятора | Внутреннее сопротивление (мОм) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Новый | К концу срока эксплуатации |
| NiCd | 50 - 100 | 300 maximum |
| NiMH | 50 - 200 | 300 maximum |
| Li-ion | 100 - 250 | 300 maximum |

Явление саморазряда характерно в большей или меньшей степени для всех типов аккумуляторов и заключается в потере ими своей емкости после того, как они были полностью заряжены. Для количественной оценки саморазряда удобно использовать величину потерянной ими за определенное время емкости, выраженную в процентах от значения, полученного сразу после заряда. За промежуток времени, как правило, принимается интервал времени, равный одним суткам и одному месяцу. Так, например, для исправных NiCd аккумуляторов считается допустимым саморазряд до 10% в течение первых 24 часов после окончании заряда, для NiMH - немного больше, а для Li-ion пренебрежимо мал и оценивается за месяц. Следует отметить, что саморазряд аккумуляторов максимален именно в первые 24 часа после заряда, а затем значительно уменьшается. Так NiCd аккумуляторы за месяц могут потерять до 20% емкости, NiMH - до 30% и Li-ion до 8% от своей емкости. Величина саморазряда аккумулятора в значительной степени зависит от температуры окружающей среды. Так, при повышении окружающей температуры на 10 градусов по отношению с комнатной, возможно увеличение саморазряда в два раза.

Срок службы (срок эксплуатации) аккумулятора характеризуется количеством циклов заряда / разряда, которые он выдерживает в процессе эксплуатации без значительного ухудшения своих параметров: емкости, саморазряда и внутреннего сопротивления. И это именно тот параметр, который в наибольшей степени волнует всех потребителей. При нормальных условиях эксплуатации он обычно составляет 500 циклов при уменьшении емкости в конце срока до (60 – 80)%. Срок службы зависит от многих факторов: метода заряда, глубины разряда, процедуры обслуживания или его отсутствия, температуры и химической природы аккумулятора, условий хранения. Кроме того, он определяется временем, прошедшим с момента изготовления, особенно для Li-ion аккумуляторов. Типовой график зависимости изменения емкости и Li-ion аккумулятора в процессе эксплуатации от количества циклов заряда / разряда приведен на рисунке.

Условия эксплуатации аккумуляторов определяются условиями эксплуатации элементов, которые находятся внутри аккумулятора. Для различных типов элементов разных производителей эти условия различны. Отличия заключаются в способности работы элементов в области минусовых температур и в температурных условиях для быстрого заряда. Ниже приведены типовые данные для NiMH и Li-ion аккумуляторов.

NiMH аккумуляторы:

Стандартный заряд: 0°C … +45°C.
Быстрый заряд: 5°C … +40°C. 
Разряд: -20°C … +60°C (у некоторых производителей -10°C … +60°C)..
Хранение: -20°C … 35°C (в течение 1 года).
Хранение: -20°C … 45°C (в течение 180 дней).
Хранение: -20°C … 55°C (в течение 30 дней).
Хранение: -20°C … 65°C (в течение 7 дней).

Li-ion и Li-polymer аккумуляторы:

Быстрый заряд: 5°C … +40°C. 
Разряд: -20°C … +60°C (у некоторых производителей -10°C … +60°C).
Хранение: -20°C … 25°C (в течение 1 года). 
Хранение: -20°C … 45°C (в течение 90 дней).
Хранение: -20°C … 60°C (в течение 30 дней).

Градация аккумуляторов по качеству исполнения

А известно ли вам, что производители подразделяют элементы, которые устанавливаются внутри аккумулятора на три класса по качеству? Никто не пишет об этом и вы никогда не найдете упоминание классе используемых в аккумуляторе элементов на этикетке. Восполним этот пробел и поясним чем элементы класса А отличаются от элементов класса В и С. 
Качественно подразделение элементов на классы можно охарактеризовать следующим образом:

- Класс «A» – элементы наивысшего качества

- Класс «B» («AL») – элементы с пониженной емкостью

- Класс «C» – элементы с низким напряжением, низкой емкостью, повышенным внутренним сопротивлением, дефектами внешнего вида, и другими недостатками.

А количественные характеристики приведены в таблице. Впрочем, тут надо отметить, что у разных производителей границы различий элементов между классами могут отличаться в ту или иную сторону.

ту или иную сторону.

| Класс «A» | Класс «B» («AL») | Класс «C» («В») |
| --- | --- | --- |
| Гарантия 12 месяцев | Гарантия 6 месяцев | Гарантия 1-3 месяца |
| Процент брака < = 0.5% | Процент брака < = 3% | Процент брака < =20% |
| Уровень безопасности =100% | Уровень безопасности =100% | Уровень безопасности < = 90% |
| емкость < = 100%, после 500 циклов заряда-разряда емкость составляет не менее 80 % | емкость < = 80%, после 500 циклов заряда-разряда емкость составляет не менее 50 % | Количество циклов заряда-разряда < = 300 |

Наши аккумуляторы комплектуются только элементами класса «А».

Методы заряда аккумуляторов

Методы заряда NiMH и Li-ion (Li-polymer) аккумуляторов существенно отличаются друг от друга.

Быстрый заряд NiMH аккумуляторов осуществляется постоянным током с отслеживанием момента полного заряда по моменту начала уменьшения напряжения на и (или) максимально допустимому приращению температуры. Типовые характеристики быстрого заряда NiMH аккумуляторов в зависимости от тока заряда приведены на Рис. 3. Дополнительно на рисунке приведены график изменения температуры внутри аккумулятора и изменения тока в процессе заряда.

Рис. 3 Типовые характеристики быстрого заряда NiMH аккумуляторов

Заряд Li-ion (Li-polymer) аккумуляторов первоначально осуществляется постоянным током до момента достижения напряжения на аккумуляторе 4.2 В, а затем при постоянном напряжении до момента уменьшения тока до величины, равной 0.05С. После этого заряд полностью прекращается. Типовые характеристики быстрого заряда Li-ion и Li-polymer аккумуляторов в зависимости от тока заряда приведены на Рис. 4.

Рис. 4 Типовые характеристики быстрого заряда Li-ion (Li-polymer) аккумуляторов

Подготовка новых аккумуляторов к работе

Новый аккумулятор может быть не заряжен или заряжен не полностью.
Рекомендуется зарядить новый аккумулятор перед использованием согласно инструкции по эксплуатации для вашего телефона.
Если аккумулятор полностью разряжен индикация заряда на дисплее телефона может появиться через несколько минут.
Полную емкость новый аккумулятор наберет после 2-3 циклов разряда – заряда.

Рекомендации по эксплуатации

(8 совершенно несекретных заповедей, позволяющих сохранить и продлить драгоценную жизнь вашего аккумулятора)

- Соблюдайте правила обращения с аккумулятором, изложенные в инструкции по эксплуатации для вашего устройства.

- Применяйте аккумулятор только для работы по назначению, не разбирайте и не бросайте его в огонь.

- Используйте только оригинальные зарядные устройства ZONDEX или другие сертифицированные зарядные устройства, предназначенные для вашего устройства и данного типа аккумулятора.

- Заряжайте аккумулятор только при температуре от +10 до +40 градусов Цельсия, оптимальная температура при заряде от 15 до 25 градусов.

- Не подвергайте аккумулятор воздействию экстремальных температур. При длительном нахождении аккумулятора в условиях пониженной или повышенной температуры (например, зимой и летом в автомобиле) емкость и срок его службы снижаются. Телефон с сильно охлажденным или нагретым аккумулятором может временно не работать.

- Не допускайте соприкосновения и замыкания электрических контактов аккумулятора с металлическими предметами. Это огнеопасно и может привести к его повреждению. Храните аккумулятор в защитной упаковке.

- Перед длительным хранением зарядите аккумулятор примерно на 50 %, отсоедините от устройства и положите в сухое прохладное место. Для приведения нового аккумулятора (или после хранения) в нормальное состояние произведите 2-3 цикла разряда – заряда.

- Для увеличения продолжительности работы никель-металлгидридного аккумулятора следует время от времени осуществлять его разрядку, оставляя телефон включенным вплоть до автоматического выключения.

# Спецификация на литий-ионные элементы

Для тех, кто более глубоко интересуется параметрами литий-ионных аккумуляторов, ниже приведены типовые технические данные (спецификация) на литий-ионный элемент. Пример данной спецификации поможет разобраться в различных параметрах аккумуляторов, функциях схемы защиты, условиях и правилах эксплуатации. Кроме того, здесь же приведены меры безопасности при обращении с литий-ионными аккумуляторами, рекомендуемые именно производителями.

Основные характеристики

| Тип батареи | Li-ion, 1600 мАч |
| --- | --- |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (у некоторых элементов бывает алюминевый корпус) |
| Номинальное напряжение | 3,7 В (некоторые производители указывают 3,6 В, принципиального значения не имеет) |
| Номинальная емкость | 1600 мАч |
| Внутреннее сопротивление | (25-65) мОм |
| Напряжение прекращения разряда | 2,75 В |
| Максимальный ток заряда | 1,5С |
| Максимальный ток разряда | 1С,С |
| Максимальное напряжение при заряде | 4,2 В |
| Метод заряда | постоянное напряжение/постоянный ток |
| Размеры | 34*49*10 мм |
| Вес | 43 г. |
| Условия эксплуатации по температуре | заряд: от 0 до 45 Цельсия разряд: от -20 до 60 Цельсия |
| Условия хранения по температуре | от -20 до 60 Цельсия в течение 1 месяца; от -20 до 45 Цельсия в течение 3 месяцев; от -20 до 25 Цельсия в течение 1 года. |
| Относительная влажность | (65+-20) % |
| Требования к внешнему виду | отсутствие царапин, трещин, щелей, грязных подтеков, ржавчины, деформации, обесцвечивания утечки электролита и других подобных повреждений и дефектов |
| Напряжение при поставке | (3,7 - 3,8) В |

Технические требования

Условия проверки (пока иные не определены):
- температура от 15 до 25 Цельсия;
- относительная влажность (45-75) %;
- атмосферное давление (86-106) кПа.

Электрические характеристики:

| Параметр | Условия проверки | Требования |
| --- | --- | --- |
| Полный заряд | Заряд элемента постоянным током 1С при постоянном напряжении 4,2 В в течение 2,5 часов. (комментарий: прекращение заряда происходит при уменьшениии тока заряда до 0,05С) |  |
| Номинальная емкость | Измеряется при разряде током 0,2С до напряжения 2,75 В через 1 час после полного заряда. (комментарий: иногда за момент окончания разряда принимется напряжение 3,0 В) | 1600 мАч |
| Количество циклов | Измеряется емкость после 300 циклов полного заряда и разряда током 1С до напряжения 2,75 В | >= 80 % от начальной емкости |
| Хранение | Измеряется емкость после полного заряда и 30 дней хранения при температуре 25 градусах Цельсия | >= 90 % от начальной емкости |
|  | Измеряется емкость после полного заряда и 7 дней хранения при температуре 60 градусах Цельсия | >= 90 % от начальной емкости |

Характеристики при различных условиях эксплуатации

| Параметр | Условия проверки | Требования |
| --- | --- | --- |
| Проверка на температуру | Измеряется емкость после полного заряда при температуре 25 Цельсия и разряда током 1С до напряжения 2,75 В при каждой температуре. Значения емкости приведены в %, от значения при 25 градусов Цельсия. | 25 % при -20 Цельсия; 60 % при 0 Цельсия; 100 % при 25 Цельсия; 96 % при 60 Цельсия; |
| Проверка на влажность при постоянной температуре | Хранение элемента при относительной влажности 90 % при температуре 40 градусов Цельсия в течение 96 часов | Восстановленная емкость > = 85 % |
| Проверка на вибрацию | подвергается вибрации 10 раз в трех взаимно перпендикулярных направлениях с амплитудой 0,35 мм и изменением частоты от 10 до 55 Гц. Диапазон частот сканируется с шагом 1 Гц каждую минуту. | Элемент не должен треснуть, расколоться, дымиться, загореться. Не должно быть утечки электролита. |
| Проверка на удар | Элемент подвергается ударам (1000+-10) раз с ускорением 100 м/с2 и длительностью импульса удара 16 мс |  |
| Проверка на падение | Элемент подвергается свободному падению 5 раз в трех взаимно перпендикулярных направлениях с высоты 1 м на твердую доску толщиной 20 мм |  |

Характеристики безопасности

| Параметр | Условия проверки | Требования |
| --- | --- | --- |
| Короткое замыкание | Положительный и отрицательный выводы элемента замыкаются через внешнюю нагрузку сопротивлением 50 мОм | Элемент не должен треснуть, расколоться, дымиться, загореться. Не должно быть утечки электролита. |
| Проверка перезаряда | После полного заряда элемент подвергается заряду в течение 8 часов от внешнего источника с ограничением напряжения на уровне 5 В и тока на уровне 1,2С |  |
| Проверка глубокого разряда | После полного заряда элемент разряжается до напряжения окончания заряда. После этого к его выводам подключается нагрузка сопротивлением 30 Ом на 24 часа |  |

Требования к элементам защиты

| Устройство | Наименование функции | Требования |
| --- | --- | --- |
| Зарядное устройство | Напряжение окончание заряда | (4.200±0.049)V |
| Функции защиты | Порог устройства детектирования превышения напряжения заряда | (4.275±0.025)V |
|  | Порог устройства детектирования напряжения "отпускания" заряда | (4.175±0.050)V |
|  | Напряжение прекращения разряда | (3.00±0.10)V |
|  | Порог устройства детектирования напряжения разряда | (2.3±0.08)V |
|  | Порог устройства детектирования напряжения "отпускания" разряда | (2.4±0.10)V |
|  | Порог устройства детектирования превышения тока разряда | (2.7±0.2)A |

Гарантийный период и обязательства

Гарантийный период составляет 6 месяцев, считая от даты производства, нанесенной на элементе.

Изготовитель не несет ответственность за повреждения, вызванные неправильным использованием элемента, нарушениями условий и требований, приведенных в данном документе.

Информация для нанесения на аккумулятор

На аккумулятор должна быть нанесена следующая информация:

- Используйте только те зарядные устройства, которые предназначены для этого аккумулятора.

- Не бросайте батарею в огонь и не подвергайте нагреванию.

- Не замыкайте накоротко выводы аккумулятора металлическими предметами.

- Не разбирайте аккумулятор.

Меры безопасности при эксплуатации литий-ионных аккумуляторов

Для предотвращение утечки электролита, нагрева и взрыва собдюдайте следующие меры предосторожности:

- Не погружайте аккумулятор в воду. Храните его в сухом прохладном месте, если не используете его по назначению.

- Не используйте и не оставляйте аккумулятор вблизи источников открытого огня или тепла.

- При заряде используйте только предназначенные для данного аккумулятора зарядные устройства.

- Не меняйте полярность расположения выводов аккумулятора.

- Не подключайте аккумулятор к устройствам, не предназначенным для питания от него.

- Не бросайте аккумулятор в огонь и не нагревайте его.

- Не замыкайте накоротко положительный и отрицательный выводы аккумулятора металлическими предметами или проводами.

- Не храните аккумулятор вместе с металлическими предметами, такими как скрепки, шпильки и т.п.

- Не сдавливайте, не бросайте и не подвергайте аккумулятор механическим воздействиям.

- Не паяйте аккумулятор непосредственно, не прокалывайте его острыми предметами.

Внимание

Не используйте и не храните аккумулятор при очень высокой температуре (например в условиях воздействия прямых солнечных лучей или в автомобиле). В противном случае аккумулятор может перегреться, его состояние будет деградировать и срок службы сокращаться.

Не используйте аккумулятор в условиях статического электричества. В противном случае устройства защиты аккумулятора могут выйти из строя и возникнут проблемы безопасного использования аккумулятора.

Если произошла утечка электролита и произошло попадание его в глаза, то не трите глаза, промойте их чистой проточной водой и немедленно обратитесь к врачу. В противном случае это может вызвать частичную или полную потерю зрения.

Если при использовании или заряде аккумулятора выделяется специфический запах, тепло, происходит деформирование корпуса или его обесцвечивание - немедленно удалите аккумулятор из устройства и прекрати его эксплуатацию.

Если выводы аккумулятора загрязнились - протрите их перед использованием сухой чисто тканью. В противном случае могут возникнут проблемы при использовании в режимах повышенной токоотдачи.

Спецификация на никель-металлгидридные элементы

Очевидно Вам известно, что все никель-металлгидридные аккумуляторы для сотовых телефонов содержат внутри никель-металлгидридные элементы, соединенные последовательно для увеличения напряжения аккумулятора. И электрические характеристики аккумулятора напрямую зависят от электрических характеристик входящих в его состав элементов.

Для тех, кто более глубоко интересуется параметрами никель-металлгидридных аккумуляторов, ниже приведены типовые технические данные на никель-металлгидридный элемент емкостью 750 мАч для сотовых телефонов с моими комментариями.

Основные характеристики

| Тип элемента | NiMH, 5/4AAA, 750 мАч |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 1.2 В (некоторые производители указывают 3,6 В, принципиального значения не имеет) |
| Номинальная емкость | 750 мАч, при разряде током 150 мА до напряжения 1.0 В после стандартного заряда при температуре 20 градусов Цельсия |
| Ток заряда | Стандартный заряд - 75 мА; быстрый заряд - 750 мА (максимум) |
| Время заряда | Стандартный заряд - 16 часов; быстрый заряд - 1.2 часа (максимум). Примечание. Быстрый заряд требует применения специальных устройств управления зарядом со следующими функциями: прекращение заряда по превышению напряжения на элементе; при обнаружении отрицательного приращения напряжения в заданных пределах; по истечению максимального времени, отведенного на заряд; при резком увеличении температуры элемента. Не применяйте длительный заряд малым током. |
| Ток разряда | Стандартный разряд - 150 мА; быстрый заряд - 750 мА (максимум). |
| Напряжение прекращения разряда | 1.0 В |
| Размеры | Длина - 50 мм, диаметр - 10,5 мм |
| Вес | 14 г. |
| Условия эксплуатации по температуре | заряд: от 0 до 40 Цельсия разряд: от -20 до 50 Цельсия |
| Условия хранения по температуре | от -20 до 40 Цельсия в течение 3 месяцев; от -20 до 30 Цельсия в течение 1 года. |
| Относительная влажность | (65+-20) % |
| Требования к внешнему виду | отсутствие царапин, трещин, щелей, грязных подтеков, ржавчины, деформации, обесцвечивания утечки электролита и других подобных повреждений и дефектов |

Определения

Разряженный элемент. Под разряженным элементом понимается элемент, который разряжен при средней температуре (20+-5) градусов Цельсия до напряжения 1.0 В постоянным током 150 мА.

Стандартный заряд - это заряд разряженного элемента при средней температуре (20+-5) градусов Цельсия постоянным током 75 мА в течении 16 часов.

Условия проверки и инструменты

Условия проверки (пока иные не определены):
- температура от 15 до 25 Цельсия;
- относительная влажность (45-85) %.

Состояние элемента. Элемент для проведения проверки должен быть полностью разряжен. Проверка должна быть проведена в течение 1 месяца после поставки.

Измерительные инструменты.
- кронциркуль, его точность должна быть 0.05 мм или выше;
- вольтметр, его точность должна быть в пределах +-0.005 В, внутреннее сопротивление должно быть не менее 1 МОм;
- амперметр, его точность должна быть в пределах +-0.005 А;
- измеритель импеданса на переменном токе, его точность должна быть в пределах +-0.5 мОм.

Электрические характеристики

| Параметр | Условия проверки | Требования |
| --- | --- | --- |
| Напряжение на выводах элемента без нагрузки | Измерение должно быть проведено через 1 неделю после стандартного заряда. | >= 1.25 В |
| Внутреннее сопротивление | Измерение должно быть проведено с использованием измерителя импеданса на переменном токе на частоте 1 кГц через 1 час после стандартного заряда. | <= 40 МОм |
| Разрядные характеристики при 20 градусах Цельсия | Разряд током 150 мА. Через 1 час после стандартного заряда элемент должна быть разряжен до напряжения 1 В постоянным током 150 мА. Выполнить 5 циклов заряда / разряда. | Длительность времени разряда должна быть не меньше 300 минут. |
|  | Разряд током 750 мА. Через 1 час после стандартного заряда элемент должен быть разряжен до напряжения 1 В постоянным током 750 мА. Выполнить 5 циклов заряда / разряда. | Длительность времени разряда должна быть не меньше 48 минут. |
| Разрядные характеристики при 0 градусов Цельсия | Разряд током 150 мА. После стандартного заряда элемент должен быть выдержан 4 часа при температуре (0+-2) Цельсия. Затем элемент должен быть разряжен до напряжения 1 В постоянным током 150 мА. Выполнить 5 циклов заряда / разряда. | Длительность времени разряда должна быть не меньше 240 минут. |
|  | Разряд током 750 мА. После стандартного заряда элемент должен быть выдержан 4 часа при температуре (0+-2) Цельсия. Затем элемент должен быть разряжен до напряжения 1 В постоянным током 750 мА. Выполнить 5 циклов заряда / разряда. | Длительность времени разряда должна быть не меньше 42 минут. |
| Количество циклов | Элемент должен быть заряжен постоянным током 750 мА по критерию обнаружения отрицательного приращения напряжения, равного 10 мВ. Затем элемент должен быть разряжен до напряжения 1 В постоянным током 750 мА. | Длительность времени разряда на 300 цикле должна быть не меньше 36 минут. |
| Сохранение заряда (саморазряд) | После стандартного заряда элемент должен быть выдержан 28 дней при температуре (20+-2) Цельсия. Затем элемент должен быть разряжен до напряжения 1 В постоянным током 150 мА. | Длительность времени разряда на 300 цикле должна быть не меньше 210 минут. |
| Хранение | После стандартного заряда элемент должна быть выдержан в течение 1 года при температуре от 15 до 25 градусов Цельсия и относительной влажности (65+-20)%. Затем элемент должен быть разряжен до напряжения 1 В постоянным током 150 мА. Выполнить 5 циклов заряда / разряда. | Длительность времени разряда должна быть не меньше 240 минут. |
| Проверка на вибропрочность | После стандартного заряда элемент должен быть подвергнут воздействию вибраций со следующими параметрами: - амплитуда 3.6 мм; - частота 1000 циклов в минуту (16.7 Гц); - направление вибрации - любое; - длительность - 60 минут. | После окончания проверки элемент не должен иметь деформаций или разрушиться. Не должно наблюдаться утечки электролита. Напряжение элемента должно быть не меньше номинального значения. |

Характеристики безопасности

| Параметр | Условия проверки | Требования |
| --- | --- | --- |
| Проверка перезаряда при температуре от 15 до 25 градусов Цельсия | После заряда постоянным током 75 мА в течение 48 часов элемент должен быть выдержан не менее 1 часа и не более 4 часов. Затем элемент должен быть разряжен до напряжения 1 В постоянным током 150 мА. | Длительность времени разряда должна быть не меньше 300 минут. |
| Проверка глубокого разряда | Внимание! Испытание должно проводиться в специальной камере, защищающей персонал от возможности разгерметизации элемента, утечки электролита и взрыва элемента. Данное испытание проводится с целью проверки работоспособности вентиляционного отверстия при превышении внутренним давлением критического значения. После стандартного заряда элемент должен быть разряжен до напряжения 0 В постоянным током 150 мА. Затем ток увеличивается до 750 мА и поддерживается таким в течение 60 минут. | Во время проверки и после ее окончания элемент не должен разрушиться и взорваться. Не должно наблюдаться утечки электролита и деформации элемента. |

Поставка

Элемент должна поставляться заряженным примерно на 30 %.

Гарантийный период и обязательства

Гарантийный период составляет 12 месяцев, считая от даты производства, нанесенной на элементе.

Изготовитель не несет ответственность за повреждения, вызванные неправильным использованием элемента, нарушениями условий и требований, приведенных в данном документе.

Внимание

Не замыкайте выводы элемента между собой, не храните элемент вместе с другими металлическими предметами во избежании короткого замыкания выводов элементов.

Не бросайте элемент в огонь.

Не используйте и не храните элемент при очень высокой температуре (например в условиях воздействия прямых солнечных лучей или в автомобиле). В противном случае элемент может перегреться, его состояние будет деградировать и срок службы сокращаться.

Не паяйте элементы непосредственно. Применяйте точечную сварку.

Не разбирайте элементы и не подвергайте их деформации.

Не кладите элементы в воду, не подвергайте их воздействию дождя, влаги, сырости.

Не подключайте элемент в обратной полярности.

Не заряжайте элементы в условиях и способами, отличающимися от данной спецификации.

Не используйте элементы совместно с другими типами батарей и аккумуляторов, такими как сухие батареи и никель-кадмиевые аккумуляторы, например.

Не используйте старые и новые элементы вместе.

Не используйте элементы в параллельном соединении.

Не используйте элементы в герметичных отсеках.

Храните элементы вдали от детей.

Перед применением зарядите элементы. В случае неиспользования храните элементы в сухом прохладном месте.