- Свойства марок сердечников из Мо-пермаллоя

- Электромагнитные параметры феррокерментов на основе Мо-пермаллоя.

| Марка материала | Начальная магнитная проницаемость, µн | Частота применения | Тангенс угла магнитных потерь, tgµ x 103, не более, при |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при частоте f (кГц) | при амплитудном значении напряженности магнитного поля, Hа |  |
|  |  |  |  | 24 А/м | 72 А/м |
| П250 | 250+20 | 30 | 10 | - | 20 |
|  |  |  | 30 | 45 | 50 |
| П160 | 160+16 | 100 | 30 | - | 37,5 |
|  |  |  | 100 | 105 | 108 |
| П140 | 140+14 | 100 | 30 | - | 20 |
|  |  |  | 100 | 48,5 | 51,5 |
| П100 | 100+10 | 300 | 30 | - | 10,3 |
|  |  |  | 100 | 22,8 | 24,3 |
|  |  |  | 300 | 63,0 | - |
| П60 | 60+6 | 300 | 30 | - | 5,9 |
|  |  |  | 30 | 12,0 | 12,9 |
|  |  |  | 300 | 32,0 | - |

| Марка материала | Коэффициент потерь |  |  | µн x 106, 1/0C, не более, при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -60 ...+850C | -60 ...+1550C |
|  | f x 109 (1/Гц), не более | h x 106 (м/А), не более | П x 103, не более |  |  |
| П250 | 1000 | 1,0 | 3,0 | +200 | +250 |
| П160 | 1000 | 0,625 | 2,0 | +150 | +180 |
| П140 | 450 | - | - | +120 | +150 |
| П100 | 200 | 0,313 | - | +100 | - |
| П60 | 100 | 0,187 | 1,5 | +100 | - |

| Зависимость тангенса угла магнитных потерь от напряженности постоянного магнитного поля |  |
| --- | --- |

Зависимость тангенса угла магнитных потерь от частоты переменного тока

Процентное изменение обратимой магнитной проницаемости
от напряженности подмагничивающего и переменного магнитного полей

Удельные потери сердечника на различных частотах для марки П140

Гистерезисные циклы и зависимость начальной магнитной
проницаемости от напряженности постоянного магнитного поля